Часто задаваемые вопросы

- Напыляете ли вы металлизационно-лакокрасочные покрытия по СП 28.13330 или ГОСТ 28302? Да, мы даже разработали специальную серию покрытий СПРАМЕТ, полностью соответствующую СП 28.13330 и превосходящую требования ГОСТ 28302.
- Можете ли вы напылить или наплавить покрытия в условиях нашего производства или стройплощадки? Да, наши специалисты накопили огромный опыт нанесения покрытий на площадке заказчика Мы напылили десятки тысяч квадратных метров алюминия, цинка, их сплавов и изолирующих покрытий. Наши мобильные бригады оснащены специальным оборудованием для напыления и наплавки покрытий в Ваших цехах, на строительных площадках или даже в чистом поле.
- Вы только напыляете или можете обработать? Наши цеха оснащены токарными, фрезерными, шлифовальными станками, оборудованием для полировки, и мы восстанавливаем детали до состояния «как новая», а часто и «лучше новой».
- Можете ли вы нанести покрытие из карбида/оксида/инконели/стеллита/спецсплава? Да, мы напыляем практически любые материалы: металлы, сплавы, оксиды, карбиды — любой твердый материал, который можно подать в порошковой или проволочной форме и расплавить в пламени или плазме.
- Не приведет ли напыление покрытий к перегреву детали? Технологический процесс термического напыления построен таким образом, что деталь не нагревается до температуры выше 120-150 ºС. Очевидно, что такие температуры не могут привести ни к термическим поводкам, ни к изменению структуры металла.
- Не отслоится ли ваше покрытие? Термически напыляемые покрытия связаны с основой адгезионно. В этом их преимущество: нет перемешивания с металлом основы, покрытия получаются без примесей. Но есть и недостаток: покрытие можно сбить. Поэтому наши технологи внимательно изучают условия работы каждой детали и подбирают именно ту технологию и материал, который не отслоится. Если риск отслоения высок — мы применяем наплавку. За нашу историю мы нанесли покрытие на сотню тысяч деталей. Отслоилось не более десятка.
- Наносите ли вы покрытия на протезы? Нет, наше производство рассчитано на нанесение промышленных покрытий. Мы не обеспечиваем медицинской стерильности, требуемой при нанесении покрытий на протезы. Но при необходимости мы можем поставить оборудование и наладить технологический процесс нанесения покрытий из гидроксиапатита.
- Наносите ли вы покрытия из драгоценных металлов? Нет, мы не наносим покрытия из серебра, золота или платины. Для этого пришлось бы создавать слишком дорогую систему безопасности. Но если у Вас такая есть - мы можем поставить оборудование для напыления драгметаллов.
- Наносите ли вы тонкопленочные покрытия? Нет, мы не наносим покрытия тоньше 20 мкм. Наши технологические процессы рассчитаны на более толстые покрытия, которые востребованы в промышленности.
- Сколько времени уйдет на обработку детали? Как правило, мы берем три недели на полный цикл обработки. Срок может быть больше в периоды высокой загрузки производства, или меньше — если Вы очень торопитесь.
- Работаете ли вы за наличный расчет? У нас нет кассы, поэтому мы не принимаем наличную оплату. Но будем рады выписать счет для оплаты через банк.
- Сколько стоит покрытие? Это вопрос, на который невозможно ответить, не изучив деталь и условия ее работы, объем и сроки проведения работ. Минимальная стоимость первого заказа — 5 тыс. ₽, стоимость покрытия может варьироваться от 1 тыс ₽ за кв. м. до такой же суммы за кв. см. - в зависимости от материала и сложности работ.
- У вас есть собственное оборудование? Да. У нас шесть цехов, оснащенных оборудованием напыления и наплавки, и мы с удовольствием примем Вас в наиболее для Вас удобном. Адреса здесь.
- Где посмотреть примеры того, что вы делаете? На нашем сайте, в разделе решения - десятки примеров деталей с покрытиями, а в разделе документы/отзывы — десятки отзывов наших заказчиков.